Zawory kulowe i cylindryczne typu POLYGAS (BTR),

produkcji firmy FLOWSERVE POLYVALVES S.A.S (Francja)

Zawory Cylindryczne dla gazu :

- Rozmiar 20 – 40 mm

- Brak elementów stalowych

- Jednoelementowy korpus

- Uszczelnienia wykonane z materiału NBR

Zawory sferyczne dla gazu:

- Rozmiar 50 – 315 mm

- Brak elementów stalowych

- Korpus zgrzewany doczołowo

- Uszczelnienia wykonane z materiału NBR oraz elastomerów

Zawory te stosuje się w całej Europie od 1976 roku

Dane Techniczne i wymiary:

| Średnica zaworów (mm) | Ilość elementów korpusu | Moment obrotowy otwarcia przy 23°C (Nm) | Roboczy moment obrotowy przy temp. 23°C (Nm) | Zmniejszenie ciśnienia w metrach rury (mbar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | 15 | 8 | 0,61 |
| 25 | 1 |  |  | 0,97 |
| 32 | 1 |  |  | 1,16 |
| 40 | 1 |  |  | 2,92 |
| 50 | 3 | 20 | 10 | 1,16 |
| 63 | 3 |  |  | 2,92 |
| 75 | 3 |  |  | 3,51 |
| 90 | 3 |  |  | 4,29 |
| 110 | 3 | 35 | 15 | 5,41 |
| 125 | 3 |  |  | 6,08 |
| 160 | 3 | 50 | 35 | 7,39 |
| 180 | 3 |  |  | 9,12 |
| 200 | 3 |  |  | 10,6 |
| 225 | 3 | 140 | 65 | 12,2 |
| 315 | 3 | 90 | 70 | 3,22 |

| Rozmiar (mm) | Pełna wysokość (A) (mm) | Pełna długość (B) (mm) | Odległość od osi do końca trzpienia montażowego (C) (mm) | Długość końcówki PE (E) (mm) | Grubość ścianki PE SDR 11 (e) (mm) | Grubość ścianki PE SDR 17,6 (e) (mm) | Waga (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 – 20,3 | 217 | 250 | 140 | 63 | 3-3,4 | 2,3 - 2,7 | 0.75 |
| 25 – 25,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 – 32,3 |  | 263 |  | 73 |  |  |  |
| 40 – 40,4 |  |  |  |  | 3,7 - 4,2 |  |  |
| 50 – 50,4 | 22 | 326 | 162 | 85 | 4,6 - 5,2 | 2,9 - 3,3 | 1.5 |
| 63 – 63,4 |  | 348 |  | 99 | 5,8 - 6,5 | 3,6-4,1 | 1.7 |
| 75 - 75,5 |  | 326 |  | 92 | 6,8 - 7,6 | 4,3 - 4,9 | 1.9 |
| 90 - 90,6 |  |  |  |  | 8,2 - 9,2 | 5,2 - 5,9 | 2.0 |
| 110- 110,7 | 277 | 397 | 192 | 105 | 10- 11,1 | 6,3 - 7,1 | 4.0 |
| 125- 125,8 |  |  |  |  | 11,4-12,7 | 7,1 -8 | 4.3 |
| 160- 161 | 362 | 540 | 240 | 115 | 14,6 - 16,2 | 9,1 - 10,2 | 9.6 |
| 180- 181,2 |  |  |  |  | 16,4- 18,2 | 10,3- 11,5 | 10.0 |
| 200-201,3 |  |  |  |  | 18,2-20,2 | 11,4-12,7 | 10.8 |
| 225 - 226,4 | 472.4 | 877 | 320 | 240 | 20,5 - 22,7 | 12,8- 14,2 | 19.3 |
| 315-316,9 | 787 | 2127 | 528 | 762 | 28,6-31,6 | 17,9- 19,8 | 138 |

Uwaga – pozostałe dane techniczne dostępne w firmie FOX FITTINGS s.c.

### Materiały z jakich zbudowany jest zawór typu BTR:

| Element | Zawór cylindryczny (20-40 mm) | Zawór kulowy (50 – 315 mm) |
| --- | --- | --- |
| Korpus Kula zaworu Łoże gniazda kuli Gniazdo Łącznik Uszczelki Trzpień dla klucza | Polietylen 100 Acetal N/A NBR N/A NBR Polipropylen z dom. 30% włókna szklanego. | Polietylen PE100 Polipropylen Polipropylen NBR Acetal NBR Polipropylen z dom. 30% włókna szklanego. |

Połączenie z rurociągiem wykonać można przy pomocy:

- Zgrzewania doczołowego

- Zgrzewania elektrooporowego

- Połączenie mechaniczne (skrętki)

### Normy techniczne:

- Aprobata techniczna  IGNiG AT-05-044/96  wydana II/99

- Certyfikat higieniczny – Państwowego Zakładu Higieny HK/w/0365/01/98

- Zawór Poly-Gas™ wyprodukowany przez firmę FLOWSERVE POLYVALVES S.A.S. (Francja) w pełni odpowiada następującym standardom

EN 1555-4   -  ISO 10933 	DVGW - ISO 10933

NFT 54-067 -  ISO 10933	ANSI B16.40 – ISO 10933

- Zawory  Poly-Gas™  dzięki swojej konstrukcji wypełniają wymogi norm technicznych z całego świata.

### Zastosowania:

- Gazociągi gazu ziemnego,

- Instalacje przydomowe

- Instalacja technologiczne dla powietrza,

- Instalacje technologiczne dla innych gazów (neon, argon, hel)

Maksymalne ciśnienia robocze:

| Rodzaj PE | SDR 9,3 | SDR 11 | SDR 17,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| PE 100 | 12 bar | 10 bar | 6 bar |

Swdtghbcx